## Slide 1: 小学生OK！ 電気の力で色が変わる！？ 魔法の窓を作ろう！ Rev.1
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: アジェンダ レシピ
プルシアンブルーガラス作成：赤血塩＋エッチング液
  薬液作成
  析出
電子窓の作成：塩化カリウム＋洗濯のり
  電解質ゲルの作成
  電極を貼り付ける
  窓の作成
  塗りつける
  封入
電子窓にする：基板への取り付け
  貼り付け
  動かす！

## Slide 3: 材料
導電性ガラス（ITOガラス）
  ガラスのどちらかの面に酸化錫などの透明金属膜を塗布したもの
プルシアンブルー混合液
  赤血塩（水：200ml, 赤血塩：2.8g）
    銀塩写真の現像に使われる薬品
  エッチング液（水：200ml、サンハヤトエッチング液：8ml）
    基板作成のエッチングで使われる薬品
PVA系高分子電解質ゲル
  塩化カリウム（水20ml：、塩化カリウム：6g）
    ナトリウムじゃない塩。食用。
    プルシアンブルーの反応物質として利用
  洗濯のり（70ml）
    粘度を出すために利用
  PEG200（10ml）
    化粧品の粘度を出すために使われる薬品
    粘度を出すために利用
  ホウ砂（水：25ml、ホウ砂：1g）
    洗濯のりと混ぜてスライムを作るのは定番
    粘度を出すために利用

## Slide 4
洗濯のり
PEG200
塩化カリウム
ホウ砂
利用する薬品
赤血塩
エッチング液

## Slide 5: プルシアンブルーガラス作成 （作業済み）

## Slide 6: １、プルシアンブルー溶液の作成
赤血塩溶液
  水：200ml、赤血塩：2.8g
エッチング液(サンハヤト製の場合)
  水：200ml、エッチング液：8ml

## Slide 7: ２、プルシアンブルーの析出（メッキ）
電極
  ＋極：炭素棒
  ー極：ITOガラス
プロトコル
  電極間距離：3〜5cm
  電圧：1.2V
  時間：1分30秒

## Slide 8: 電子窓の作成

## Slide 9
お手元にある
ワークショップセットの内容-1
ティッシュ
導電性ガラス
清掃用綿棒
導電性ガラス
導電性ガラス清掃
無水エタノール
ホウ砂溶解用皿
テスター
押さえ用クリップ
プルシアンブルー
ガラス
電極用銅テープ
ホウ砂溶解用
コーヒースプーン
電解液閉込め用
レジン
塩化カリウム溶液用
注射器
電解質ゲル伸ばし用
ヘラ
電解質ゲル攪拌用
乳鉢＋乳棒

## Slide 10
OHPフィルム （見えにくいので注意！）
OHPフィルム （窓を開けた状態）
お手元にある
ワークショップセットの内容-2

## Slide 11: アジェンダ レシピ
プルシアンブルー膜：赤血塩＋エッチング液
  薬液作成
  析出
PVA系高分子電解質ゲル：塩化カリウム＋洗濯のり
  電解質ゲルの作成
  電極を貼り付ける
  窓の作成
  塗りつける
  封入
窓にする：基板への取り付け
  貼り付け
  動作確認！

## Slide 12: 溶液レシピ： PVA系高分子電解質ゲル
洗濯のりとPEG200混合液：80ml
洗濯のり：70ml ＋ PEG200：10ml
塩化カリウム水溶液：20ml
水：20ml＋塩化カリウム：6g
PVA系高分子電解質ゲル：100ml
洗濯のりとPEG200混合液(80ml)＋塩化カリウム水溶液(20ml)
ホウ砂水溶液：25ml(利用時はほんの少量)
水：25ml＋ホウ砂：1g

## Slide 13
洗濯のり＋PEG混合液
（『銀』のフタ）
塩化カリウム水溶液
（『金』のフタ）
乳鉢
（お手元の物を利用）
注射器
（お手元の物を利用）
注射器
（共用）

## Slide 14: 電解質ゲルの作成 洗濯のり+PEG200混合液
『銀のフタ』のビンから『4ml』とって、乳鉢に入れる
『5』の一つ下の線

## Slide 15: 電解質ゲルの作成 塩化カリウム水溶液
『金色のフタ』のビンから『1ml』を注射器に入れる
  乳鉢に入れないこと！！！
『1』の線
まだ乳鉢に入れない！

## Slide 16: 電解質ゲルの作成 混ぜる
下記を5回繰り返す
  注射器の塩化カリウム水溶液を少し入れる
  1分間、混ぜる
    泡立たないように、混ぜること
ちょっとずつ入れながら混ぜる

## Slide 17: 電解質ゲルの作成 ゲル化(スライム)
小皿にあるホウ砂水溶液をコーヒースプーンを濡らすくらいとる
  量はものすごく少なくすること！
素早く混ぜる！
  粘度が足りなければ、ホウ砂水溶液を足して、混ぜる
    粘度は、練乳くらいの粘度が目標（固り過ぎはダメ）
スプーンが濡れる
くらいでOK！
すぐに混ぜる！

## Slide 18
導電性ガラス
導電性ガラス
清掃用綿棒
導電性ガラス清掃
無水エタノール
テスター

## Slide 19
導通面の確認
  テスターのダイヤルを赤丸の「サイレン」みたいなところに合わせる
  テスターで電気が流れている面
    音が鳴る面
導電性ガラス
テスター
ここに合わせる！
使い終わったらOFFにする

## Slide 20: 洗浄
無水エタノールを数滴たらして、綿棒かティッシュで軽く拭く
  導通面だけでOK
導電性ガラス清掃
＆食紅溶解用
無水エタノール
（ラベルなし）

## Slide 21
プルシアンブルー
ガラス
導電性ガラス
電極用銅テープ

## Slide 22: 電極を貼り付ける
銅テープを横長に半分だけ剥がす
ガラスの上部「5mm」くらいの部分に貼る
  導通面に貼ること！
  ITOガラスとプルシアンブルーガラスの両方とも！
電極用銅テープ
導通面の上部5mm

## Slide 23
電解液閉込め用
レジン
レジン硬化用
UVライト
押さえ用クリップ
プルシアンブルー
ガラス
導電性ガラス
OHPフィルム （見えにくいので注意！）

## Slide 24: 窓の作成：窓を開ける
中央付近をパンチする
  一番奥まで差し込むこと
柄は好きな物を選んで良い
  2つくらいまではパンチ可能
OHPフィルムは見えにくいので注意
  ティッシュの上などに置くと見やすい
一番奥まで差し込む！
好きな型を選ぶ

## Slide 25: 窓の作成： 電解質ゲルの塗布
OHPフィルムをプルシアンブルーガラスの銅テープに合わせて載せる
  多少ずれていても大丈夫！
パンチ部分に電解質ゲルを塗布する
  ヘラで量を調整する
ITOガラスの導通面で挟む
  電解質ゲルが多いと滲む
  電解質ゲルが少ないと接触しないため動作しないので注意
銅テープギリギリのところ
ITOガラスで挟むと滲む
導通面同士で挟む

## Slide 26: 窓の作成：封入
4方をレジンで埋めて、封入する
  電解質ゲルの蒸発を防ぐため
UVライト照射
10秒くらいで十分
２箇所挟む
足にして立てる
側面に塗布する
ガラスの交差面に
塗布する
ガラスの交差面に
塗布する

## Slide 27: 電子窓にする

## Slide 28: 組み立て： 銅テープを基板に貼る
基板の銀色の部分へ、銅テープを貼り付ける
  ＋は表側の上部
  ーは裏側の中央部
ここに貼る
ここの裏側に貼る
ここの裏側に貼る

## Slide 29: 動かす！：ボタンを押す
スイッチを切り替えて、ボタンを押す
  ボタンは5秒くらい押す
    それ以上押すと反応しすぎて黒ずむので注意
青化と透明化の
切り替えスイッチ
青化と透明化の
切り替えスイッチ
オンボタン
5秒くらい押す